Tvrdost dřeva

Tvrdostí charakterizujeme schopnost dřeva klást odpor proti vnikání jiného tělesa do jeho struktury. Tvrdost dřeva má význam při opracování řeznými nástroji (při zpracování) a při užívání dřeva. Zjišťování statické tvrdosti dřeva spočívá v zatlačování ocelové kuličky daného průměru statickým zatížením na čelních, radiálních a tangenciálních plochách dřeva. Tuto vlastnost můžeme stanovit dvěma metodami, podle Brinella a podle Janky.

- metoda Brinella tvrdosti (HB) spočívá ve vtlačování ocelové kuličky o průměru 10mm konstantní silou podle tvrdosti dřeva (u velmi měkkých 100 N, středně tvrdých 500 N a tvrdých dřevin 1000 N). Z průměru otlačené plochy a kuličky se vypočte plocha otlačení.

- metoda tvrdosti Janky (HJ) se provádí změřením síly nutné pro zatlačení ocelové kuličky o průměru 0,444 palce do poloviny jejího průměru do testovaného dřeva. Čím je toto číslo vyšší, tím je dřevo tvrdší.

Statická tvrdost (HB i HJ) je obecně vyšší na příčné než na podélných rovinách. U dřeva jehličnanů činí tento rozdíl 40%, u listnáčů 30%. U většiny druhů dřev nenacházíme rozdíly mezi tvrdostí na radiální a tangenciální ploše (tab.). Pouze u listnatých druhů s dobře vyvinutými dřeňovými paprsky (dub, buk) je radiální tvrdost o něco větší (5 - 10%) než tangenciální. Hodnoty statické tvrdosti dřeva jsou závislé na hustotě a vlhkosti. Se změnou vlhkosti o 1% se změní statická tvrdost o 3%.

Tvrdost 	kg.cm-2 			Druh dřeva

1. tvrdost      0-  350 	(velmi měkká) 	smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy

2. tvrdost   351- 500 	(měkká) 		modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva,

střemcha, teak,

3. tvrdost   501- 650 	(středně tvrdá) 	kaštan jedlý, platan, jilmy, líska

4. tvrdost   651-1000 	(tvrdá) 		dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk,

hrušeň, švestka,akát, habr

5. tvrdost 1001-1500 	(velmi tvrdá) 		dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz

6. tvrdost nad    1501 	(neobyčejně tvrdá) 	eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné

exotické dřeviny

Zdroj: Naučný slovník lesnický

| Tvrdost | rozsah |  |  |  | kg.cm-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. tvrdost | 0-350 | velmi měkká | Korek |  | 200 |
|  |  |  | Cedr |  | 350 |
| 2. tvrdost | 351-500 | měkká | Lípa |  | 410 |
|  |  |  | Bříza bílá |  | 420 |
| 3. tvrdost | 501-650 | středně tvrdá | Topol |  | 540 |
|  |  |  | Kaštan |  | 540 |
|  |  |  | Jedel Douglass | 650 |
| 4. tvrdost | 651-1000 | tvrdá | Africký cedr |  | 765 |
|  |  |  | Mahagon |  | 800 |
|  |  |  | Modřín |  | 800 |
|  |  |  | Borovice |  | 870 |
|  |  |  | Bangkirai |  | 880 |
|  |  |  | Třešeň |  | 950 |
|  |  |  | Hevea (kaučukovník) | 984 |
|  |  |  | Teak |  | 1000 |
| 5. tvrdost | 1001-1500 | velmi tvrdá | Africká třešeň |  | 1010 |
|  |  |  | Ořech americký | 1010 |
|  |  |  | Bambus karbonizovaný | 1120 |
|  |  |  | Kambala (Iroko) |  | 1260 |
|  |  |  | Dub červený |  | 1290 |
|  |  |  | Ořech africký |  | 1290 |
|  |  |  | Buk |  | 1300 |
|  |  |  | Jasan |  | 1320 |
|  |  |  | Dub bílý |  | 1360 |
|  |  |  | Cypřiš australský | 1375 |
|  |  |  | Bambus natural |  | 1410 |
|  |  |  | Javor kanadský | 1450 |
|  |  |  | Javor brazilský |  | 1500 |
|  |  |  | Sapele |  | 1500 |
| 5. tvrdost | 1501 a více | neobyčejně tvrdá | Wenge |  | 1630 |
|  |  |  | Kempas |  | 1710 |
|  |  |  | Padauk |  | 1725 |
|  |  |  | Doussie (Afzelia) | 1770 |
|  |  |  | Hickory Pecan |  | 1820 |
|  |  |  | Jarrah (Massaranduba) | 1910 |
|  |  |  | Merbau |  | 1925 |
|  |  |  | Tigerwood |  | 2160 |
|  |  |  | Brazilská třešeň (Jatoba) | 2350 |
|  |  |  | Ironwood (Ipe verde) | 2890 |
|  |  |  | Angelim Pedra |  | 3040 |
|  |  |  | Brazilský teak (Cumaru) | 3540 |
|  |  |  | Brazilský ořech (Ipe) | 3680 |